Ausschreibungstext: FBS-Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und  DIN V 1201

(Nennweiten DN 300 - DN 1200)

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung					E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... m														................                  ..................

Entwässerungskanal /-leitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren nach

DIN EN 1916 und DIN V 1201 sowie den zusätzlichen Anforderungen

der FBS-Qualitätsrichtlinie Teil 1, folgend als FBS-Stahlbetonrohre bezeichnet,

mit Glockenmuffe, Kreisquerschnitt, wandverstärkt, ohne Fuß, Baulänge 2,50 m

Bezeichnung: FBS-Stahlbetonrohr SB-K-GM Nennweite x Baulänge, Typ 2

DIN EN 1916 – DIN V 1201

Bewehrung mit einlagigem Bewehrungskorb,
Rohrverbindung : Dichtmittel nach DIN EN 681-1 in Verbindung mit DIN 4060,

aus Elastomeren, als Gleitringdichtung mit dichter Struktur, hohlraumfrei,

integrierte Dichtung werkseitig fest in der Muffe verankert,
Angriffsgrad des Wassers/Abwassers nach DIN EN 206-1  ........ angreifend, 
Bettung nach DIN EN 1610,
loses Auflager in nicht bindigem Boden,

( alternativ : Betonauflager )
Auflagerwinkel 90 Grad,  (alternativ: bei Betonauflager 120°,150°,180° )

in geböschtem Graben, (alternativ: - in Graben mit Verbau)

Grabentiefe bis ........ m

Rohrüberdeckung : H = ........ -........ m
Lastannahmen und Einbaubedingungen:
entspr. Anlage (Formblatt ATV-DVWK-A 127) 

Angaben des Bieters:
Hersteller Fa. SCHNURRER, Hans-Striegl-Str. 16, 92637 Weiden

Tel.: 0961/67077-0, Fax: 67077-10, E-Mail: verkauf@schnurrer.com

Der Nachweis des FBS-Qualitätszeichens für die genannte Nennweitengruppe
ist zu erbringen.

Hinweis:
Die Rohrleitung wird in der Rohrachse gemessen und nach Längenmaß 
abgerechnet. Formstücke werden übermessen und als Zulage nach Stück
zusätzlich berechnet.

............	      ........... Stück														................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Gelenkstück zur 
Herstellung doppelgelenkiger Anschlüsse an Schachtbauwerke und  
Schachtunterteile, Ausführung als Gelenkstück-Zulauf ( Spitzende - Muffe ),
Nennweite DN ........, Baulänge 1,00 m,

Hinweis:

Sämtliche Gelenkstücke sind werkseitig auf Wasserdichtheit zu prüfen.

............	      ........... Stück														................                  .................

wie vor, jedoch Ausführung als Gelenkstück-Ablauf ( Spitzende - Spitzende )
Nennweite DN ........, Baulänge 1,00 m.

( Nennweiten DN 300 - DN 1200 )

Pos.	     Menge/Einheit/Leistungsbeschreibung				E.-Preis			G.-Preis

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Anschlussstück
zur Herstellung gelenkiger Anschlüsse an Ortbeton-
schächte, Ausführung Muffe - Stumpf geschnitten,

Nennweite DN ........, Baulänge 1,25 m,

............	      ........... Stück												................                  .................

wie vor, jedoch Ausführung Spitzende - Stumpf geschnitten,
Nennweite DN ........, Baulänge 1,25 m.

............	      ........... Stück												................                  .................

Zulage für FBS-Stahlbetonrohre DN ........, Formstück als Böschungsstück,
Neigung 1:1, ( alternativ : 1:1,5 ), als Auslaufstück, Ausführung mit Muffe,
Nennweite DN ........,

............	      ........... Stück												................                  .................

wie vor, jedoch Böschungsstück als Einlaufstück, Ausführung mit Spitzende,
Nennweite DN ........,